Кислотная смывка любых красок

«ФЭЙЛ-5»

Назначение. Смывка предназначена для удаления любого ЛКП в том числе и порошковых красок. Эффективна для ПФ, НЦ, алкидных, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий. Смывка безопасна для различных поверхностей из черных и цветных металлов.

Общие технические свойства.  Смывка представляет собой жидкую или вязкую жидкость (по заказу), обладающую высокими тиксотропными свойствами. Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Не коррозионноактивна. pH=1,7. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляются водой, техническими моющими средствами либо растворителями 646, Р-5 и др. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход 150-250 г/м². Оптимальная температура применения 8-25°С.

Преимущества. Смывка лакокрасочных покрытий «Фэйл-5»:

- Удаляет практически все виды порошковых покрытий в отличие от аналогов за более короткий период времени;

- Расход 150-250 г/м², это ниже чем у аналогов 300- 600  г/м²;

- Время экспозиции 0,1-8 минут, у аналогов от 30 минут до 24 часов;

- Работает даже при 3-5 гр. С;

- Обладает высокими тиксотропными свойствами, т.е. не стекает с  вертикальных поверхностей (загущенная);

- При добавлении воды 10-15% загущенная смывка становиться ещё гуще, но эффективность её падает.

- Применяется любым способом: нанесения с помощью кисти, валика, ветоши, погружением, струйным методом, распылением;

- Позволяет использовать современные технологические возможности – нанесение смывки с помощью аппаратов безвоздушного нанесения;

- Не коррозионноактивна, по сравнению с рядом щелочных и кислотных смывок;

- Активна при пониженных температурах, при размораживании своих свойств не теряет.

Порядок применения. Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, технического моющего средства, либо растворителя. Смывка может быть использована несколькими способами:

- Нанесение при помощи кисти, валика, наливом. Смывка наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания покрытия 0,1-8 минут. Если на поверхности остаются участки с неудаленным  покрытием, то такие участки подвергаются повторной обработке смывкой. Размягченное покрытие удаляются шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления; Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

- Нанесение погружным способом. Смывка наливается в специальную ванну, а затем в ванну со смывкой погружается изделие. Для долговременной функциональности смывки необходимо обеспечить герметичность ванны. Время до растрескивания и вспучивания поверхности- 0,1-8 минут, в зависимости от прочности покрытия. Размягченное покрытие удаляются шпателем, скребком или  струей воды при помощи аппарата высокого давления; Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

- Нанесение при помощи аппаратов безвоздушного нанесения.  Аппарат безвоздушного нанесения должен быть приспособлен к применению смывок!  Порядок  проведения работ зависит от технических характеристик конкретного типа аппарата безвоздушного нанесения. Смывка струей наносится на обрабатываемую поверхность. Время экспозиции зависит от прочности покрытия 0,2-8 минут. После растрескивания и вспучивания краски, необходимо удалить ее при помощи шпателя, скребка, струей воды при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций,  поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством, либо органическим растворителем типа Р-646, Р-5 и др.

Меры предосторожности.  При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки Ultranitril 492 или Technic 401. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадании смывки на кожу, смыть водой с мылом.

Условия хранения. Смывка должна хранится в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 35ºС. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить в дали от пищевых продуктов. Беречь от детей.

Гарантийный срок хранения.  6 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

Расфасовка: канистры по 1кг, 5 и 25 килограмм.